UDC

P

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB  50209—2002

建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范

Code for acceptance of construction

Quality of building ground

2002—04—1  发布

2002—06—01  实施

中	华	人	民	共	和	国	建	设	部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

第 1	页

联 合 发 布

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范

Code for acceptance of construction

quality of building ground

GB  50209-2002

主编部门:	江	苏	省	建	设	厅

批准部门:中 华 人 民 共 和 国 建 设 部

施行日期:2 0 0 2	年	6	月	1	日

第 2	页

关 于 发 布 国 家 标 准 《 建 筑 地 面 工 程 施 工

质 量 验 收 规 范 》 的 通 知

建 标 [2002]78 号

根据建设部《关于印发（二 OOO 至二 00	一年度工程建设国家标准制定、修订

计划）的通知）建标[2001]87 号）的要求，江苏省建设厅会同有关部门共同修订了《建

筑地面工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查，现批准

为国家标准，编号为 GB 50209—2002，自 2002 年 6 月 1 日起施行。其中，3.0.3、3.0.6、

3.0.15、4.9.3、4.10.8、4.10.10、5.7.4 为强制性条文，必须严格执行。原《建筑地面

工程施工及验收规范》GB 50209—95 同时废止。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，江苏省建筑工程管理局负责

具体技术内容的解释，建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2002 年 4 月 1 日

第 3	页

前

言

本规范是根据建设部《关于印发（二 000 至二 00 一年度工程建设国家标准制定、

修订计划）的通知》建标[2001］87 号）的要求，由江苏省建筑工程管理局会同有关

单位共同对原《建筑地面工程施工及验收规范》GB 50209—95 和《建筑工程质量检

验评定标准》GBJ 301—88 修订而成的。

在修订过程中，规范编制组开展了专题研究，进行了比较广泛的调查研究，总

结了多年建筑地面工程材料、施工的经验，按照“验评分离、强化验收、完善手段、

过程控制”的方针，进行全面修改，先后参加部规范研究会、协调会议，八易其稿，

并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见，对主要问题作了反复修改，最后召

开审查会议定稿上报。

本规范是以原国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》GB 50209—95 为主，

与原国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88 中有关检验项目内容合并

后修订为国家标准，并与现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037 相符合，同

时与现行国家施工质量验收系列规范中有关过程控制和质量验收指标相对应。

本规范主要内容是：总则、术语、基本规定、基层铺设、整体面层铺设、板块

面层铺设、木竹面层铺设和分部（子分部）工程验收等八章。本标准主要规定的内

容有：分部（子分部）工程和分项工程的划分，列出过程控制条文，突出主控项目

和一般项目的施工质量标准的检验内容，强化了分部（子分部）工程验收。因此，

本规范不仅是工程质量验收，也包括工序过程的验收。

本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在

《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

为了提高规范质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资

料，随时将有关意见和建议反馈给江苏省建筑工程管理局《建筑地面工程施工质量

验收规范》编制组（地址：南京市三元巷 7 号，邮编 210005），以供今后修订时参

考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

第 4	页

主 编 单 位 ：江苏省建筑工程管理局

参 编 单 位 ：天津市建工（集团）总公司

苏州市第一建筑工程集团公司

江苏省建筑安装工程股份有限公司

南通市建筑安装工程总公司

江苏省建筑工程公司

江苏省建筑科学研究院

主要起草人：熊杰民	王	华	佟贵森	戚森伟	朱学农

王玉章	张三旗	郭辉琴

第 5	页

目

次

1  总

2  术

则……………………………………………………………………………（8）

语……………………………………………………………………………（9）

3  基本规定…………………………………………………………………………	（11）

4  基层铺设…………………………………………………………………………	（15）

4.1	一般规定……………………………………………………………………（15）

4.2	基

土……………………………………………………………………（16）

4.3	灰土垫层……………………………………………………………………（16）

4.4	砂垫层和砂石垫层…………………………………………………………（17）

4.5	碎石垫层和碎砖垫层………………………………………………………（17）

4.6	三合土垫层…………………………………………………………………（18）

4.7	炉渣垫层……………………………………………………………………（18）

4.8	水泥混凝上垫层……………………………………………………………（19）

4.9	找平层………………………………………………………………………（20）

4.10	隔离层……………………………………………………………………	（21）

4.11	填充层……………………………………………………………………	（22）

5  整体面层铺设……………………………………………………………………	（23）

5.1	一般规定……………………………………………………………………（23）

5.2	水泥混凝土面层……………………………………………………………（24）

5.3	水泥砂浆面层………………………………………………………………（25）

5.4	水磨石面层…………………………………………………………………（25）

5.5	水泥钢（铁）屑面层………………………………………………………（27）

5.6	防油渗面层…………………………………………………………………（27）

5.7	不发火（防爆的）面层……………………………………………………（29）

6  板块面层铺设……………………………………………………………………	（30）

6.1	一般规定……………………………………………………………………（30）

6.2	砖面层………………………………………………………………………（32）

第 6	页

6.3	大理石面层和花岗石面层………………………………………………（33

6.4	预制板块面层……………………………………………………………（34）

6.5	料石面层…………………………………………………………………（35）

6.6	塑料板面层………………………………………………………………（36）

6.7	活动地板面层……………………………………………………………（37）

6.8	地毯面层…………………………………………………………………（38）

7  木、竹面层铺设………………………………………………………………	（40）

7.1	一般规定…………………………………………………………………（40）

7.2	实木地板面层……………………………………………………………（41）

7.3	实木复合地板面层………………………………………………………（42）

7.4	中密度（强化）复合地板面层…………………………………………（43）

7.5	竹地板面层………………………………………………………………（44）

8  分部（子分部）工程验收……………………………………………………	（45）

附录 A  不发生火花（防爆的）建筑地面材料及其制品

不发火性的试验方法……………………………………………………	（46）

本规范用词说明……………………………………………………………………（47）

第 7	页

1	总

则

1.0.1    为 了 加 强 建 筑 工 程 质 量 管 理 ， 统 一 建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 的 验 收 ，

保 证 工 程 质 量 ， 制 定 本 规 范 。

1.0.2   本 规 范 适 用 于 建 筑 工 程 中 建 筑 地 面 工 程（ 含 室 外 散 水 、明 沟 、踏 步 、

台 阶 和 坡 道 等 附 属 工 程 ） 施 工 质 量 的 验 收 。 不 适 用 于 保 温 、 隔 热 、 超 净 、 屏

蔽 、绝 缘 、防 止 放 射 线 以 及 防 腐 蚀 等 特 殊 要 求 的 建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 验 收 。

1.0.3   建 筑 地 面 工 程 施 工 中 采 用 的 承 包 合 同 文 件 、 设 计 文 件 及 其 他 工 程 技

术 文 件 对 施 工 质 量 验 收 的 要 求 不 得 低 于 本 规 范 的 规 定 。

1.0.4    本 规 范 应 与 现 行 国 家 标 准 《 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》 GB

50300 配 套 使 用 。

1.0.5    建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 验 收 除 应 执 行 本 规 范 外 ， 尚 应 符 合 国 家 现 行

有 关 标 准 规 范 的 规 定 。

第 8	页

2	术

2.0.1    建 筑 地 面   building ground

语

建 筑 物 底 层 地 面 （ 地 面 ） 和 楼 层 地 面 （ 楼 面 ） 的 总 称 。

2.0.2    面 层   surface course

直 接 承 受 各 种 物 理 和 化 学 作 用 的 建 筑 地 面 表 面 层 。

2.0.3    结 合 层   combined course

面 层 与 下 一 构 造 层 相 联 结 的 中 间 层 。

2.0.4    基 层   base course

面 层 下 的 构 造 层 ， 包 括 填 充 层 、 隔 离 层 、 找 平 层 、 垫 层 和 基 土 等 。

2.0.5    填 充 层   filler course

在 建 筑 地 面 上 起 隔 声 、 保 温 、 找 坡 和 暗 敷 管 线 等 作 用 的 构 造 层 。

2.0.6    隔 离 层   isolating course

防 止 建 筑 地 面 上 各 种 液 体 或 地 下 水 、潮 气 渗 透 地 面 等 作 用 的 构 造 层 ；仅

防 止 地 下 潮 气 透 过 地 面 时 ， 可 称 作 防 潮 层 。

2.0.7    找 平 层   troweling course

在 垫 层 、 楼 板 上 或 填 充 层 （ 轻 质 、 松 散 材 料 ） 上 起 整 平 、 找 坡 或 加 强 作

用 的 构 造 层 。

2.0.8    垫 层 层   under layer

承 受 并 传 递 地 面 荷 载 于 基 土 上 的 构 造 层 。

2.0.9    基 土   foundation earth layer

底 层 地 面 的 地 基 土 层 。

2.0.10    缩 缝   shrinkage crack

防 止 水 泥 混 凝 土 垫 层 在 气 温 降 低 时 产 生 不 规 则 裂 缝 而 设 置 的 收 缩 缝 。

2.0.11    伸 缝   stretching crack

防 止 水 泥 混 凝 土 垫 层 在 气 温 升 高 时 在 缩 缝 边 缘 产 生 挤 碎 或 拱 起 而 设 置

的 伸 胀 缝 。

2.0.12    纵 向 缩 缝   1engthwise shrinkage crack

平 行 于 混 凝 土 施 工 流 水 作 业 方 向 的 缩 缝 。

第 9	页

2.0.13    横 向 缩 缝   crosswise stretching crack

垂 直 于 混 凝 土 施 工 流 水 作 业 方 向 的 缩 缝 。

第 10	页

3	基 本 规 定

3.0.1    建 筑 地 面 工 程 、 子 分 部 工 程 、 分 项 工 程 的 划 分 ， 按 表	3.0.1 执 行 。

表  3.0.1      	建 筑 地 面 子 分 部 工 程 、 分 项 工 程 划 分 表

分 部 工 程	子 分 部 工 程

整 体

面 层

地

建 筑 装 饰	板 块

装 修 工 程	面 层

面

木 、 竹

面 层

分 项 工 程

基 层 ： 基 土 、 灰 土 垫 层 、 砂 垫 层 和 砂 石 垫 层 、 碎 石 垫 层

和 碎 砖 垫 层 、 三 合 土 垫 层 、 炉 渣 垫 层 、 水 泥 混 凝 土 垫 层 、

找 平 层 、 隔 离 层 、 填 充 导 层

面 层 ： 水 泥 混 凝 土 面 层 、 水 泥 砂 浆 面 层 、 水 磨 石 面 层 、

水 泥 钢 （ 铁 ） 屑 面 层 、 防 油 渗 面 层 、 不 发 火 （ 防 爆 的 ） 面

层

基 层 ： 基 土 、 灰 土 垫 层 、 砂 垫 层 和 砂 石 垫 层 、 碎 石 垫 层

和 碎 砖 垫 层 、 三 合 土 垫 层 、 炉 渣 垫 层 、 水 泥 混 凝 土 垫 层 垫

层 、 找 平 层 、 隔 离 层 、 填 充 层

面 层 ： 砖 面 层 （ 陶 瓷 锦 砖 、 缸 砖 、 陶 瓷 地 砖 和 水 泥 花 砖

面 层 ） 、 大 理 石 面 层 和 花 岗 石 面 层 、 预 制 板 块 面 层 （ 水 泥

混 凝 土 板 块 、 水 磨 石 板 块 面 层 ） 、 料 石 面 层 （ 条 石 、 块 石

面 层 ） 、 塑 料 板 面 层 、 活 动 地 板 面 层 、 地 毯 面 导 层

基 层 ： 基 土 、 灰 土 垫 层 、 砂 垫 层 和 砂 石 垫 层 、 碎 石 垫 层

和 碎 石 垫 层 、三 合 土 垫 层 、炉 渣 垫 层 、水 泥 混 弹 簧 土 垫 层 、

找 平 层 、 防 离 层 、 填 充 层

面 层 ： 实 木 地 板 面 层 （ 条 材 、 块 材 面 层 ） 、 实 木 复 合 地

板 面 层 （ 条 材 、 块 材 面 层 ） 、 中 密 度 （ 强 化 ） 复 合 地 板 面

层 （ 条 材 面 层 ） 、 竹 地 板 面 层

3.0.2    建 筑 施 工 企 业 在 建 筑 地 面 工 程 施 工 时 ， 应 有 质 量 管 理 体 系 和 相 应 的

施 工 工 艺 技 术 标 准 。

3.0.3    建 筑 地 面 工 程 采 用 的 材 料 应 按 设 计 要 求 和 本 规 范 的 规 定 选 用 ， 并 应

符 合 国 家 标 准 的 规 定 ；进 场 材 料 应 有 中 文 质 量 合 格 证 明 文 件 、 规 格 、 型 号 及

性 能 检 测 报 告 ， 对 重 要 材 料 应 有 复 验 报 告 。

3.0.4   建 筑 地 面 采 用 的 大 理 石 、 花 岗 石 等 天 然 石 材 必 须 符 合 国 家 现 行 行 业

标 准《 天 然 石 材 产 品 放 射 防 护 分 类 控 制 标 准 》JC 518	中 有 关 材 料 有 害 物 质 的

限 量 规 定 。 进 场 应 具 有 检 测 报 告 。

3.0.5  胶 粘 剂 、 沥 青 胶 结 料 和 涂 料 等 材 料 应 按 设 计 要 求 选 用 ， 并 应 符 合 现

行 国 家 标 准 《 民 用 建 筑 工 程 室 内 环 境 污 染 控 制 规 范 》 GB 50325 的 规 定 。

3.0.6   厕 浴 间 和 有 防 滑 要 求 的 建 筑 地 面 的 板 块 材 料 应 符 合 没 计 要 求 。

3.0.7    建 筑 地 面 下 的 沟 槽 、暗 管 等 工 程 完 工 后 ，经 检 验 合 格 并 做 隐 蔽 记 录 ，

第 11	页

方 可 进 行 建 筑 地 面 工 程 的 施 工 。

3.0.8    建 筑 地 面 工 程 基 层 （ 各 构 造 层 ） 和 面 层 的 铺 设 ， 均 应 待 其 下 一 层 检

验 合 格 后 方 可 施 工 上 一 层 。建 筑 地 面 工 程 各 层 铺 设 前 与 相 关 专 业 的 分 部（ 子

分 部 ） 工 程 、 分 项 工 程 以 及 设 备 管 道 安 装 工 程 之 间 ， 应 进 行 交 接 检 验 。

3.0.9   建 筑 地 面 工 程 施 工 时 ， 各 层 环 境 温 度 的 控 制 应 符 合 下 列 规 定 ：

1	采 用 掺 有 水 泥 、 石 灰 的 拌 和 料 铺 设 以 及 用 石 油 沥 青 胶 结 料 铺 贴 时 ， 不

应 低 于	5 ℃ ；

2 采 用 有 机 胶 粘 剂 粘 贴 时 ， 不 应 低 于	10℃ ；

3 采 用 砂 、 石 材 料 铺 设 时 ， 不 应 低 于	0℃ 。

3.0.10   铺 设 有 坡 度 的 地 面 应 采 用 基 土 高 差 达 到 设 计 要 求 的 坡 度 ；铺 设 有 坡

度 的 楼 面 （ 或 架 空 地 面 ） 应 采 用 在 钢 筋 混 凝 土 板 上 变 更 填 充 层 （ 或 找 平 层 ）

铺 设 的 厚 度 或 以 结 构 起 坡 达 到 设 计 要 求 的 坡 度 。

3.0.11   室 外 散 水 、明 沟 、踏 步 、台 阶 和 坡 道 等 附 属 工 程 ，其 面 层 和 基 层（ 各

构 造 层 ）均 应 符 合 设 计 要 求 。施 工 时 应 按 本 规 范 基 层 铺 设 中 基 土 和 相 应 垫 层

以 及 面 层 的 规 定 执 行 。

3.0.12    水 泥 混 凝 土 散 水 、明 沟 ，应 设 置 伸 缩 缝 ，其 延 米 间 距 不 得 大 于	10m；

房 屋 转 角 处 应 做	45°\u32541X 。水 泥 混 凝 土 散 水 、明 沟 和 台 阶 等 与 建 筑 物 连 接 处 应

设 缝 处 理 。 上 述 缝 宽 度 为	15～ 20mm， 缝 内 填 嵌 柔 性 密 封 材 料 。

3.0.13    建 筑 地 面 的 变 形 缝 应 按 设 计 要 求 设 置 ， 并 应 符 合 下 列 规 定 ：

1	建 筑 地 面 的 沉 降 缝 、 伸 缩 缝 和 防 震 缝 ， 应 与 结 构 相 应 缝 的 位 置 一 致 ，

且 应 贯 通 建 筑 地 面 的 各 构 造 层 ；

2	沉 降 缝 和 防 震 缝 的 宽 度 应 符 合 设 计 要 求 ， 缝 内 清 理 干 净 ， 以 柔 性 密 封

材 料 填 嵌 后 用 板 封 盖 ， 并 应 与 面 层 齐 平 。

3.0.14    建 筑 地 面 镶 边 ， 当 设 计 无 要 求 时 ， 应 符 合 下 列 规 定 ：

1	有 强 烈 机 械 作 用 下 的 水 泥 类 整 体 面 层 与 其 他 类 型 的 面 层 邻 接 处 ， 应 设

置 金 属 镶 边 构 件 ；

2 采 用 水 磨 石 整 体 面 层 时 ， 应 用 同 类 材 料 以 分 格 条 设 置 镶 边 ；

3 条 石 面 层 和 砖 面 层 与 其 他 面 层 邻 接 处 ， 应 用 顶 铺 的 同 类 材 料 镶 边 ；

4 采 用 木 、 竹 面 层 和 塑 料 板 面 层 时 ， 应 用 同 类 材 料 镶 边 ；

5 地 面 面 层 与 管 沟 、 孔 洞 、 检 查 井 等 邻 接 处 ， 均 应 设 置 镶 边 ；

第 12	页

6 管 沟 、变 形 缝 等 处 的 建 筑 地 面 面 层 的 镶 边 构 件 ，应 在 面 层 铺 设 前 装 设 。

3.0.15    厕 浴 间 、厨 房 和 有 排 水（ 或 其 他 液 体 ）要 求 的 建 筑 地 面 面 层 与 相 连

接 各 类 面 层 的 标 高 差 应 符 合 设 计 要 求 。

3.0.16   检 验 水 泥 混 凝 土 和 水 泥 砂 浆 强 度 试 块 的 组 数 ，按 每 一 层（ 或 检 验 批 ）

建 筑 地 面 工 程 不 应 小 于	1 组 。当 每 一 层（ 或 检 验 批 ）建 筑 地 面 工 程 面 积 大 于

1000m2时 ， 每 增 加	1000m2应 增 做	1	组 试 块 ； 小 于	1000m2按	1000m2计 算 。 当

改 变 配 合 比 时 ， 亦 应 相 应 地 制 作 试 块 组 数 。

3.0.17    各 类 面 层 的 铺 设 宜 在 室 内 装 饰 工 程 基 本 完 工 后 进 行 。木 、竹 面 层 以

及 活 动 地 板 、塑 料 板 、地 毯 面 层 的 铺 设 ，应 待 抹 灰 工 程 或 管 道 试 压 等 施 工 完

工 后 进 行 。

3.0.18   建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 的 检 验 ， 应 符 合 下 列 规 定 ：

1	基 层 （ 各 构 造 层 ） 和 各 类 面 层 的 分 项 工 程 的 施 工 质 量 验 收 应 按 每 一 层

次 或 每 层 施 工 段（ 或 变 形 缝 ）作 为 检 验 批 ，高 层 建 筑 的 标 准 层 可 按 每 三 层（ 不

足 三 层 按 三 层 计 ） 作 为 检 验 批 ；

2	每 检 验 批 应 以 各 子 分 部 工 程 的 基 层 （ 各 构 造 层 ） 和 各 类 面 层 所 划 分 的

分 项 工 程 按 自 然 间 （ 或 标 准 间 ） 检 验 ， 抽 查 数 量 应 随 机 检 验 不 应 少 于	3 间 ；

不 足	3	间 ， 应 全 数 检 查 ； 其 中 走 廊 （ 过 道 ） 应 以	10	延 长 米 为	1	间 ， 工 业 厂

房 （ 按 单 跨 计 ） 、 礼 堂 、 门 厅 应 以 两 个 轴 线 为	1 间 计 算 ；

3	有 防 水 要 求 的 建 筑 地 面 子 分 部 工 程 的 分 项 工 程 施 工 质 量 每 检 验 批 抽 查

数 量 应 按 其 房 间 总 数 随 机 检 验 不 应 少 于	4 间 ， 不 足	4 间 ， 应 全 数 检 查 。

3.0.19   建 筑 地 面 工 程 的 分 项 工 程 施 工 质 量 检 验 的 主 控 项 目 ，必 须 达 到 本 规

范 规 定 的 质 量 标 准 ，认 定 为 合 格 ；一 般 项 目	80％ 以 上 的 检 查 点（ 处 ）符 合 本

规 范 规 定 的 质 量 要 求 ， 其 他 检 查 点 （ 处 ） 不 得 有 明 显 影 响 使 用 ， 并 不 得 大 于

允 许 偏 差 值 的	50 ％ 为 合 格 。凡 达 不 到 质 量 标 准 时 ，应 按 现 行 国 家 标 准《 建 筑

工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》 GB 50300 的 规 定 处 理 。

3.0.20    建 筑 地 面 工 程 完 工 后 ，施 工 质 量 验 收 应 在 建 筑 施 工 企 业 自 检 合 格 的

基 础 上 ， 由 监 理 单 位 组 织 有 关 单 位 对 分 项 工 程 、 子 分 部 工 程 进 行 检 验 。

3.0.21    检 验 方 法 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 检 查 允 许 偏 差 应 采 用 钢 尺 、 2m 靠 尺 、 楔 形 塞 尺 、 坡 度 尺 和 水 准 仪 ；

2 检 查 空 鼓 应 采 用 敲 击 的 方 法 ；

第 13	页

3	检 查 有 防 水 要 求 建 筑 地 面 的 基 层 （ 各 构 造 层 ） 和 面 层 ， 应 采 用 泼 水 或

蓄 水 方 法 ， 蓄 水 时 间 不 得 少 于	24h ；

4 检 查 各 类 面 层 （ 含 不 需 铺 设 部 分 或 局 部 面 层 ） 表 面 的 裂 纹 、 脱 皮 、 麻

面 和 起 砂 等 缺 陷 ， 应 采 用 观 感 的 方 法 。

3.0.22    建 筑 地 面 工 程 完 工 后 ， 应 对 面 层 采 取 保 护 措 施 。

第 14	页

4	基 层 铺 设

4.1	一 般 规 定

4.1.1  本 章 适 用 于 基 土 、 垫 层 、 找 平 层 、 隔 离 层 和 填 充 层 等 基 层 分 项 工 程

的 施 工 质 量 检 验 。

4.1.2    基 层 铺 设 的 材 料 质 量 、 密 实 度 和 强 度 等 级 （ 或 配 合 比 ） 等 应 符 合 设

计 要 求 和 本 规 范 的 规 定 。

4.1.3   基 层 铺 设 前 ， 其 下 一 层 表 面 应 干 净 、 无 积 水 。

4.1.4    当 垫 层 、 找 平 层 内 埋 设 暗 管 时 ， 管 道 应 按 设 计 要 求 予 以 稳 固 。

4.1.5  基 层 的 标 高 、 坡 度 、 厚 度 等 应 符 合 设 计 要 求 ， 基 层 表 面 应 平 整 ， 其

允 许 偏 差 应 符 合 表	4.1.5 的 规 定 。

表  4.1.5    	基 层 表 面 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法 (mm)

允	许	偏	差

项

次

1

项目

表面

平整

度

基

土

土

15

砂

、

砂

石

、

碎石

、

碎

砖

15

垫	层

灰土

、

三合

土

、	木

炉渣	搁

、	栅

水泥

、

混凝

土

10	3

毛	地	板

拼花

实木

其

地板

他

、

种

拼花

类

实木

面

复合

层

地板

面层

3	5

找平层

用沥

青玛

脂做	用水

结合	泥砂

层铺	浆做

设拼	结合

花木	铺设

板	板块

、板	面层

块面

层

3	5

用胶

粘剂

做结

合层

铺设

拼花

木板

、塑

料

板、

强化

复合

地

板、

竹地

板面

层

2

填	充

层

松	板

散	、块

材	材

料	料

7	5

隔离

层

防

水

、

防

潮

、

防

油

渗

3

检

验

方

法

用 2m 靠

尺和楔

形塞

尺检查

第 15	页

2	标高0

-50

3	坡度

4	厚度

±20	±10	±5	±5	±8	±5	±8	±4

不大于房间相应尺寸的 2/1000，且不大于 30

在个别地方不大于设计厚度的 1/10

4.2	基	土

±4

±4	用水准

仪检查

用坡度

尺检查

用钢尺

检查

4.2.1  对软弱土层应按设计要求进行处理。

4.2.2  填土应分层压（夯）实，填土质量应符合现行国家标准《地基与基础工程施工质

量验收规范》GB 50202 的有关规定。

4.2.3 	填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，按击实试

验确定最优含水量与相应的最大干密度。

Ⅰ主控项目

4.2.4 	基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于 8％的土

作为填土。

检验方法：观察检查和检查土质记录。

4.2.5 	基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于 0.90.

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ一般项目

4.2.6 	基土表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.3 灰 土 垫 层

4.3.1 	灰土垫层应采用熟化石灰与粘土（或粉质粘土、粉土）的拌和料铺设，其厚度不

应小于 100mm.

4.3.2  熟化石灰可采用磨细生石灰，亦可用粉煤灰或电石渣代替。

4.3.3 	灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

4.3.4 	灰土垫层应分层夯实，经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

Ⅰ主控项目

4.3.5 	灰土体积比应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单记录。

第 16	页

Ⅱ一般项目

4.3.6  熟化石灰颗粒粒径不得大于 5mm；粘土（或粉质粘土、粉土）内不得含有有机物

质，颗粒粒径不得大于 15mm.检验方法：观察检查和检查材质合格记录。

4.3.7  灰土垫层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.4   砂 垫 层 和 砂 石 垫 层

4.4.1  砂垫层厚度不应小于 60mm；砂石垫层厚度不应小于 100mm。

4.4.2  砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象，压（夯）至不松动

为止。

Ⅰ主控项目

4.4.3  砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大粒径不得大于垫层

厚度的 2／3.检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.4.4  砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ一般项目

4.4.5  表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷。

检验方法：观察检查。

4.4.6  砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.5   碎 石 垫 层 和 碎 砖 垫 层

4.5.1  碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于 100mm。

4.5.2  垫层应分层压（夯）实，达到表面坚实、平整。

Ⅰ主控项目

4.5.3  碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的 2/3；碎砖不应采用风化、酥

松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于 60mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.5.4  碎石、碎砖垫层的密实度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ一般项目

第 17	页

4.5.5  碎石、碎砖垫层的表面允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.6 三 合 土 垫 层

4.6.1  三合土垫层采用石灰、砂（可掺入少量粘土）与碎砖的拌和料铺设，其厚度不应

小于 100mm。

4.6.2  三合土垫层应分层夯实。

Ⅰ	主控项目

4.6.3  熟化石灰颗粒粒径不得大于 5mm；砂应用中砂，并不得含有草根等有机物质；碎

砖不应采用风化、酥松和有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于 60mm.检验方法：观察检查

和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.6.4  三合土的体积比应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单记录。

Ⅱ	一般项目

4.6.5  三合土垫层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.7 炉 渣 垫 层

4.7.1  炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料铺设，其厚度不应

小于 80mm。

4.7.2  炉渣或水泥炉渣垫层的炉渣，使用前应浇水闷透；水泥石灰炉渣垫层的炉渣，使

用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透；闷透时间均不得少于 5d。

4.7.3  在垫层铺设前，其下一层应湿润；铺设时应分层压实，铺设后应养护，待其凝结

后方可进行下一道工序施工。

Ⅰ主控项目

4.7.4  炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块，颗粒粒径不应大于	40mm，且颗粒粒

径在 5mm 及其以下的颗粒，不得超过总体积的 40％；熟化石灰颗粒粒径不得大于 5mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.7.5  炉渣垫层的体积比应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单。

Ⅰ一般项目

第 18	页

4.7.6  炉渣垫层与其下一层结合牢固，不得有空鼓和松散炉渣颗粒。

检验方法：观察检查和用小锤轻击检查。

4.7.7  炉渣垫层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.8   水 泥 混 凝 土 垫 层

4.8.1  水泥混凝上垫层铺设在基土上，当气温长期处于 0℃以下，设计无要求时，垫层

应设置伸缩缝。

4.8.2  水泥混凝上垫层的厚度不应小于 60mm。

4.8.3  垫层铺设前，其下一层表面应湿润。

4.8.4  室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大

于 6m，横向缩缝不得大于 12m。

4.8.5  垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于 150mm 时，可做企

口缝。横向缩缝应做假缝。

平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符

合设计要求，假缝宽度为 5～20mm，深度为垫层厚度的 1／3，缝内填水泥砂浆。

4.8.6  工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变

形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分，并应与设置的纵向、

横向缩缝的问距相一致。

4.8.7  水泥混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收

规范》GB 50204 的有关规定。

Ⅰ主控项目

4.8.8  水泥混凝土垫层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于垫层厚度的	2／3；含泥量

不应大于 2％；砂为中粗砂，其含泥量不应大于 3％。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.8.9  混凝土的强度等级应符合设计要求，且不应小于 C10。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单及检测报告。

Ⅱ一般项目

4.8.10  水泥混凝土垫层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

第 19	页

4.9   找 平 层

4.9.1  找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，并应符合本规范第 5 章有关面层的规

定。

4.9.2  铺设找平层前，当其下一层有松散填充料时，应予铺平振实。

4.9.3  有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进

行密封处理；排水坡度应符合设计要求。

4.9.4  在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前，板缝填嵌的施工应符合下列要求：

1 预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于 20mm；

2 填嵌时，板缝内应清理干净，保持湿润；

3 填缝采用细石混凝土，其强度等级不得小于 C20.填缝高度应低于板面 10～20mm，

且振捣密实，表面不应压光；填缝后应养护；

4 当板缝底宽大于 40mm 时，应按设计要求配置钢筋。

4.9.5  在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时，其板端应按设计要求做防裂的构造措施。

Ⅰ主控项目

4.9.6  找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的 2／3，含泥量不应大于 2％；砂

为中粗砂，其含泥量不应大于 3％。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.9.7  水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求，

且水泥砂浆体积比不应小于 1：3（或相应的强度等级）；水泥混凝土强度等级不应小

于 C15.检验方法：观察检查和检查配合比通知单及检测报告。

4.9.8  有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向应正确、无积

水。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。

Ⅱ一般项目

4.9.9  找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

4.9.10  找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.9.11  找平层的表面允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

第 20	页

4.10 隔 离 层

4.10.1  隔离层的材料，其材质应经有资质的检测单位认定。

4.10.2  在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔

离层时，其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前，应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用

与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。

4.10.3  当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时，其掺量和强度等级（或

配合比）应符合设计要求。

4.10.4  铺设防水隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂，并超过套

管的上口；在靠近墙面处，应高出面层 200～300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和

管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。

4.10.5  防水材料铺设后，必须蓄水检验。蓄水深度应为 20～30mm，24h	内无渗漏为合

格，并做记录。

4.10.6  隔离层施工质量检验应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207

的有关规定。

Ⅰ主控项目

4.10.7  隔离层材质必须符合设计要求和国家产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。

4.10.8  厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇

混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于	C20；楼板四周除门洞外，应做

混凝土翻边，其高度不应小于 120mm.施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱

凿洞。

检验方法：观察和钢尺检查。

4.10.9  水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查检测报告。

4.10.10  防水隔离层严禁涉漏，坡向应正确、排水通畅。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。

Ⅱ一般项目

4.10.11  隔离层厚度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和用钢尺检查。

4.10.12  隔离层与其下一层粘结牢固，不得有空鼓；防水涂层应平整、均匀，无脱皮、

第 21	页

起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。

检验方法：用小锤轻击检查和观察检查。

4.10.13  隔离层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

4.11 填 充 层

4.11.1  填充层应按设计要求选用材料，其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的

规定。

4.11.2  填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时，尚应洁净、干燥，并不得有空鼓、

裂缝和起砂等缺陷。

4.11.3  采用松散材料铺设填充层时，应分层铺平拍实；采用板、块状材料铺设填充层

时，应分层错缝铺贴。

4.11.4  填充层施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207

的有关规定。

Ⅰ主控项目

4.11.5  填充层的材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。

4.11.6  填充层的配合比必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单。

Ⅱ一般项目

4.11.7  松散材料填充层铺设应密实；板块状材料填充层应压实、无翘曲。

检验方法：观察检查。

4.11.8  填充层表面的允许偏差应符合本规范表 4.1.5 的规定。

检验方法：应按本规范表 4.1.5 中的检验方法检验。

第 22	页

5	整 体 面 层 铺 设

5.1	一 般 规 定

5.1.1  本 章 适 用 于 水 泥 混 凝 土 （ 含 细 石 混 凝 土 ） 面 层 、 水 泥 砂 浆 面 层 、 水

磨 石 面 层 、 水 泥 钢 （ 铁 ） 屑 面 层 、 防 油 渗 面 层 和 不 发 火 （ 防 爆 的 ） 面 层 等 面

层 分 项 工 程 的 施 工 质 量 检 验 。

5.1.2  铺 设 整 体 面 层 时 ， 其 水 泥 类 基 层 的 抗 压 强 度 不 得 小 于	1.2 MPa ； 表

面 应 粗 糙 、 洁 净 、 湿 润 并 不 得 有 积 水 。 铺 设 前 宜 涂 刷 界 面 处 理 剂 。

5.1.3  铺 设 整 体 面 层 ， 应 符 合 设 计 要 求 和 本 规 范 第	3.0.13 条 的 规 定 。

5.1.4  整 体 面 层 施 工 后 ，养 护 时 间 不 应 少 于	7d；抗 压 强 度 应 达 到	5MPa 后 ，

方 准 上 人 行 走 ； 抗 压 强 度 应 达 到 设 计 要 求 后 ， 方 可 正 常 使 用 。

5.1.5  当 采 用 掺 有 水 泥 拌 和 料 做 踢 脚 线 时 ， 不 得 用 石 灰 砂 浆 打 底 。

5.1.6  整 体 面 层 的 抹 平 工 作 应 在 水 泥 初 凝 前 完 成 ， 压 光 工 作 应 在 水 泥 终 凝

前 完 成 。

5.1.7   整 体 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 表	5.1.7 的 规 定 。

表	5.1.7     整 体 面 层 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法 （ mm）

允许偏差

项

次

1

2

项目

表面平

整度

踢脚线上

口平直

水泥混

凝土面

层

5

4

水泥砂

浆面层

4

4

普通水

磨石面

层

3

3

高级水

磨石面

层

2

3

水泥钢

（铁）

屑面层

4

4

防油渗混凝土

和不发火（防

爆的）面层

5

4

检验方法

用 2m 靠尺

和楔形塞

尺检查

拉 5m 线和

用钢尺检

3	缝格平直

3

3

3

2

第 23	页

3

3

查

5.2   水 泥 混 凝 土 面 层

5.2.1  水泥混凝上面层厚度应符合设计要求。

5.2.2  水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对

接搓处进行处理。

Ⅰ	主控项目

5.2.3  水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的 2／3，细石混凝

上面层采用的石子粒径不应大于 15mm.检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件

及检测报告。

5.2.4  面层的强度等级应符合设计要求，且水泥混凝土面层强度等级不应小于 C20；

水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于 C15.检验方法：检查配合比通知单及检测

报告。

5.2.5  面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应太于 400cm2，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

Ⅱ一般项目

5.2.6  面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.2.7  面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和采用泼水或用坡度尺检查。

5.2.8  水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于 300mm，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

5.2.9  楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于

10mm，每踏步两端宽度差不应大于 10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏

差为 5mm.楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

检验方法：观察和钢尺检查。

5.2.10  水泥混凝土面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

第 24	页

5.3 水 泥 砂 浆 面 层

5.3.1  水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于 20mm。

Ⅰ主控项目

5.3.2  水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于 32.5，不同品

种、不同强度等级的水泥严禁混用；砂应为中粗砂，当采用石屑时，其粒径应为 1～

5mm，且含泥量不应大于 3％。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.3.3  水泥砂浆面层的体积比（强度等级）必须符合设计要求；且体积比应为 1：2，

强度等级不应小于 M15.检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.3.4  面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于 400cm2，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

Ⅱ一般项目

5.3.5  面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和采用泼水或坡度尺检查。

5.3.6  面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.3.7  踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于 300mm，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

5.3.8  楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于

10mm，每踏步两端宽度差不应大于 10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏

差为 5mm.楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

检验方法：观察和钢尺检查。

5.3.9  水泥砂浆面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

5.4 水 磨 石 面 层

5.4.1  水磨石面层应采用水泥与石粒的拌和料铺设。面层厚度除有特殊要求外，宜

为 12～18mm，且按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。

第 25	页

5.4.2  白色或浅色的水磨石面层，应采用白水泥；深色的水磨石面层，宜采用硅酸

盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；同颜色的面层应使用同一批水泥。同

一彩色面层应使用同厂、同批的颜料；其掺入量宜为水泥重量的 3％～6％或由试验

确定。

5.4.3  水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为 1：3，相应的强度等级不应小

M10，水泥砂浆稠度（以标准圆锥体沉入度计）宜为 30～35mm。

5.4.4  普通水磨石面层磨光遍数不应少于 3 遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数

由设计确定。

5.4.5  在水磨石面层磨光后，涂草酸和上蜡前，其表面不得污染。

Ⅰ主控项目

5.4.6  水磨石面层的石粒，应采用坚硬可磨自云石、大理石等岩石加工而成，石粒

应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为 6～15mm；水泥强度等级不应小于 32.5；

颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件。

5.4.7  水磨石面层拌和料的体积比应符合设计要求，且为 1：1.5～1：2.5（水泥：

石粒）。

检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.4.8  面层与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大 400cm2，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

Ⅱ一般项目

5.4.9  面层表面应光滑；无明显裂纹、砂眼和磨纹；石粒密实，显露均匀；颜色图案一

致，不混色；分格条牢固、顺直和清晰。

检验方法：观察检查。

5.4.10  踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不大于 300mm，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

5.4.11  楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于

10mm，每踏步两端宽度差不应大于 10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为

5mm.楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

第 26	页

检验方法：观察和钢尺检查。

5.4.12  水磨石面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

5.5 水 泥 钢 （ 铁 ） 屑 面 层

5.5.1  水泥钢（铁）屑面层应采用水泥与钢（铁）屑的拌和料铺设。

5.5.2  水泥钢（铁）屑面层配合比应通过试验确定。当采用振动法使水泥钢（铁）屑拌

和料密实时，其密度不应小于 2000kg／m3，其稠度不应大于 10mm。

5.5.3  水泥钢（铁）屑面层铺设时应先铺一层厚 20mm	的水泥砂浆结合层，面层的铺设

应在结合层的水泥初凝前完成。

Ⅰ主控项目

5.5.4  水泥强度等级不应小于 32.5 钢（铁）屑的粒径应为 1～5mm；钢（铁）屑中不应

有其他杂质，使用前应去油除锈，冲洗干净并干燥。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.5.5  面层和结合层的强度等级必须符合设计要求，且面层抗压强度不应小于 40MPa；

结合层体积比为 1：2（相应的强度等级不应小于 M15）。

检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.5.6  面层与下一层结合必须牢固，无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

Ⅱ一般项目

5.5.7  面层表面坡度应符合设计要求。

检验方法：用坡度尺检查。

5.5.8  面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.5.9  踢脚线与墙面应结合牢固，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

5.5.10  水泥钢（铁）屑面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

5.6   防 油 渗 面 层

5.6.1  防油渗面层应采用防油渗混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷。

第 27	页

5.6.2  防油渗面层设置防油渗隔离层（包括与墙、柱连接处的构造）时，应符合设计要

求。

5.6.3  防油渗混凝土面层厚度应符合设计要求，防油渗混凝上的配合比应按设计要求的

强度等级和抗渗性能通过试验确定。

5.6.4  防油渗混凝上面层应按厂房柱网分区段浇筑，区段划分及分区段缝应符合设计要

求。

5.6.5  防油渗混凝上面层内不得敷设管线。凡露出面层的电线管、接线盒、预埋套管和

地脚螺栓等的处理，以及与墙、柱、变形缝、孔洞等连接处泛水均应符合设计要求。

5.6.6  防油渗面层采用防油渗涂料时，材料应按设计要求选用，涂层厚度宜为 5～7mm。

Ⅰ主控项目

5.6.7  防油渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级应不小于	32.5；

碎石应采用花岗石或石英石，严禁使用松散多孔和吸水率大的石子，粒径为 5～15mm，其

最大粒径不应大于 20mm，含泥量不应大于 l％；砂应为中砂，洁净无杂物，其细度模数

应为 2.3～2.6；掺入的外加剂和防油渗剂应符合产品质量标准。防油渗涂料应具有耐油、

耐磨、耐火和粘结性能。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.6.8  防油渗混凝土的强度等级和抗渗性能必须符合设计要求，且强度等级不应小于

C30；防油渗涂料抗拉粘结强度不应小于 0.3 MPa.检验方法：检查配合比通知单和检测报

告。

5.6.9  	防油渗混凝土面层与下一层应结合牢固、无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

5.6.10  防油渗涂料面层与基层应粘结牢固，严禁有起皮、开裂、漏涂等缺陷。

检验方法：观察检查。

Ⅱ一般项目

5.6.11  防油渗面层表面坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和泼水或用坡度尺检查。

5.6.12  防油渗混凝土面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。

检验方法：观察检查。

5.6.13  踢脚线与墙面应紧密结合、高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

第 28	页

5.6.14  防油渗面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

5.7 不 发 火 （ 防 爆 的 ） 面 层

5.7.1  不发火（防爆的）面层应采用水泥类的拌和料铺设，其厚度并应符合设计要求。

5.7.2  不发火（防爆的）各类面层的铺设，应符合本章相应面层的规定。

5.7.3  不发火（防爆的）面层采用石料和硬化后的试件，应在金刚砂轮上做摩擦试验。

试验时应符合本规范附录 A 的规定。

Ⅰ主控项目

5.7.4  不发火（防爆的）面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，

并以全属或石料撞击时不发生火花为合格：砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宣为 0.15～

5mm，含泥量不应大于 3％，有机物含量不应大于 0.5％；水泥应采用普通硅酸盐水泥，

其强度等级不应小于 32.5；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时随时

检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.7.5  不发火（防爆的）面层的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.7.6  面层与下一层应结合牢固，无空鼓、无裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于 400cm2，且每自然间（标准间）不多于 2 处可不计。

5.7.7  不发火（防爆的）面层的试件，必须检验合格。

检验方法：检查检测报告。

Ⅱ一般项目

5.7.8  面层表面应密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.7.9  踢脚线与墙面应紧密结合、高度一致、出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

5.7.10  不发火（防爆的）面层的允许偏差应符合本规范表 5.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 5.1.7 中的检验方法检验。

第 29	页

6	板 块 面 层 铺 设

6.1	一 般 规 定

6.1.1  本 章 适 用 于 砖 面 层 、 大 理 石 面 层 和 花 岗 石 面 层 、 预 制 板 块 面 层 、 料

石 面 层 、塑 料 板 面 层 、活 动 地 板 面 层 和 地 毯 面 层 等 面 层 分 项 工 程 的 施 工 质 量

检 验 。

6.1.2  铺 设 板 块 面 层 时 ， 其 水 泥 类 基 层 的 抗 压 强 度 不 得 小 于	1.2 Mpa 。

6.1.3  铺 设 板 块 面 层 的 结 合 层 和 板 块 间 的 填 缝 采 用 水 泥 砂 浆 ， 应 符 合 下 列

规 定 ：

1 配 制 水 泥 砂 浆 应 采 用 硅 酸 盐 水 泥 、普 通 硅 酸 盐 水 泥 或 矿 渣 硅 酸 盐 水 泥 ；

其 水 泥 强 度 等 级 不 宜 小 于	32.5；

2	配 制 水 泥 砂 浆 的 砂 应 符 合 国 家 现 行 行 业 标 准 《 普 通 混 凝 土 用 砂 质 量 标

准 及 检 验 方 法 》 JGJ 52 的 规 定 ；

3 配 制 水 泥 砂 浆 的 体 积 比 （ 或 强 度 等 级 ） 应 符 合 设 计 要 求 。

6.1.4  结 合 层 和 板 块 面 层 填 缝 的 沥 青 胶 结 材 料 应 符 合 国 家 现 行 有 关 产 品 标

准 和 设 计 要 求 。

6.1.5  板 块 的 铺 砌 应 符 合 设 计 要 求 ， 当 设 计 无 要 求 时 ， 宜 避 免 出 现 板 块 小

于	1 ／ 4 边 长 的 边 角 料 。

6.1.6  铺 设 水 泥 混 凝 上 板 块 、 水 磨 石 板 块 、 水 泥 花 砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 陶 瓷 地

砖 、 缸 砖 、 料 石 、 大 理 石 和 花 岗 石 面 层 等 的 结 合 层 和 填 缝 的 水 泥 砂 浆 ， 在 面

层 铺 设 后 ， 表 面 应 覆 盖 、 湿 润 ， 其 养 护 时 间 不 应 少 于	7d. 当 板 块 面 层 的 水 泥

砂 浆 结 合 层 的 抗 压 强 度 达 到 设 计 要 求 后 ， 方 可 正 常 使 用 。

6.1.7   板 块 类 踢 脚 线 施 工 时 ， 不 得 采 用 石 灰 砂 浆 打 底 。

6.1.8  板 、 块 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 表	6.1.8 的 规 定

第 30	页

表	6.1.8       板 、 块 面 层 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法 （ mm）

允	许	偏	差

陶 瓷

大

锦 砖	水

理

面	水	泥	碎 拼

水	石	活

层 、	磨	塑	混	大 理

缸	泥	层	动

项	项	高 级	石	料	凝	石 、

砖	花	和	地	条 石

次	目	水 磨	板	板	土	碎 拼

面	砖	花	板	面 层

石	块	面	板	花 岗

层	面	岗	面

板 、	面	层	块	石 面

层	石	层

陶 瓷	层	面	层

面

地 砖	层

层

面 层

表

面

块 石

面 层

检 验

方 法

用 2m

靠 尺

和 楔

1  	平

整

度

缝

格

2.0	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	4.0	3.0	2.0	10.0	10.0

形 塞

尺 检

查

拉 5n

线 和

2

3

平

直

接

缝

高

低

踢

脚

线

3 . 0   3 . 0   3 . 0   3 . 0   2 . 0   3 . 0   3 . 0  	—

0 . 5   1 . 5   0 . 5   1 . 0   0 . 5   0 . 5   1 . 5  	—

2 . 5  8 . 0  8 . 0用 钢

尺 检

查

用 钢

尺 和

0 . 4  2 . 0 —	楔 形

塞 尺

检 查

拉 5m

线 和

4

上

口

平

直

板

块

间

3 . 0   4 . 0   —   4 . 0   1 . 0   2 . 0   4 . 0   1 . 0  	—

—

—

用 钢

尺 检

查

用 钢

5

隙

宽

度

2 . 0   2 . 0  2 . 0  2 . 0  1 . 0   —   6 . 0   —

第 31	页

0 . 3  5 . 0 —

尺 检

查

6.2 砖 面 层

6.2.1  砖 面 层 采 用 陶 瓷 锦 砖 、 缸 砖 、 陶 瓷 地 砖 和 水 泥 花 砖 应 在 结 合 层 上 铺

设 。

6.2.2   有 防 腐 蚀 要 求 的 砖 面 层 采 用 的 耐 酸 瓷 砖 、浸 渍 沥 青 砖 、缸 砖 的 材 质 、

铺 设 以 及 施 工 质 量 验 收 应 符 合 现 行 国 家 标 准《 建 筑 防 腐 蚀 工 程 施 工 及 验 收 规

范 》 GB 50212 的 规 定 。

6.2.3  在 水 泥 砂 浆 结 合 层 上 铺 贴 缸 砖 、 陶 瓷 地 砖 和 水 泥 花 砖 面 层 时 ， 应 符

合 下 列 规 定 ：

1	在 铺 贴 前 ， 应 对 砖 的 规 格 尺 寸 、 外 观 质 量 、 色 泽 等 进 行 预 选 ， 浸 水 湿

润 晾 干 待 用 ；

2	勾 缝 和 压 缝 应 采 用 同 品 种 、 同 强 度 等 级 、 同 颜 色 的 水 泥 ， 并 做 养 护 和

保 护 。

6.2.4  在 水 泥 砂 浆 结 合 层 上 铺 贴 陶 瓷 锦 砖 面 层 时 ， 砖 底 面 应 洁 净 ， 每 联 陶

瓷 锦 砖 之 间 、 与 结 合 层 之 间 以 及 在 墙 角 、 镶 边 和 靠 墙 处 ， 应 紧 密 贴 合 。 在 靠

墙 处 不 得 采 用 砂 浆 填 补 。

6.2.5  在 沥 青 胶 结 料 结 合 层 上 铺 贴 缸 砖 面 层 时 ， 缸 砖 应 干 净 ， 铺 贴 时 应 在

摊 铺 热 沥 青 胶 结 料 上 进 行 ， 并 应 在 胶 结 料 凝 结 前 完 成 。

6.2.6  采 用 胶 粘 剂 在 结 合 层 上 粘 贴 砖 面 层 时 ， 胶 粘 剂 选 用 应 符 合 现 行 国 家

标 准 《 民 用 建 筑 工 程 室 内 环 境 污 染 控 制 规 范 》 GB 50325 的 规 定 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.2.7  面 层 所 用 的 板 块 的 品 种 、 质 量 必 须 符 合 设 计 要 求 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 证 明 文 件 及 检 测 报 告 。

6.2.8   面 层 与 下 一 层 的 结 合 （ 粘 结 ） 应 牢 固 ， 无 空 鼓 。

检 验 方 法 ： 用 小 锤 轻 击 检 查 。

注 ：凡 单 块 砖 边 角 有 局 部 空 鼓 ，且 每 自 然 间（ 标 准 间 ）不 超 过 总 数 的	5％ 可 不 计 。

Ⅱ 一 般 项 目

6.2.9  砖 面 层 的 表 面 应 洁 净 、图 案 清 晰 ，色 泽 一 致 ，接 缝 平 整 ，深 浅 一 致 ，

周 边 顺 直 。 板 块 无 裂 纹 、 掉 角 和 缺 楞 等 缺 陷 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.2.10   面 层 邻 接 处 的 镶 边 用 料 及 尺 寸 应 符 合 设 计 要 求 ， 边 角 整 齐 、 光 滑 。

第 32	页

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 钢 尺 检 查 。

6.2.11   踢 脚 线 表 面 应 洁 净 、 高 度 一 致 、 结 合 牢 固 、 出 墙 厚 度 一 致 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 小 锤 轻 击 及 钢 尺 检 查 。

6.2.12   楼 梯 踏 步 和 台 阶 板 块 的 缝 隙 宽 度 应 一 致 、齿 角 整 齐 ；楼 层 梯 段 相 邻

踏 步 高 度 差 不 应 大 于	10mm； 防 滑 条 顺 直 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 钢 尺 检 查 。

6.2.13   面 层 表 面 的 坡 度 应 符 合 设 计 要 求 ，不 倒 泛 水 、无 积 水 ；与 地 漏 、管

道 结 合 处 应 严 密 牢 固 ， 无 渗 漏 。

检 验 方 法 ： 观 察 、 泼 水 或 坡 度 尺 及 蓄 水 检 查 。

6.2.14   砖 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 本 规 范 表	6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.3   大 理 石 面 层 和 花 岗 石 面 层

6.3.1  大 理 石 、 花 岗 石 面 层 采 用 天 然 大 理 石 、 花 岗 石 （ 或 碎 拼 大 理 石 、 碎

拼 花 岗 石 ） 板 材 应 在 结 合 层 上 铺 设 。

6.3.2  天 然 大 理 石 、 花 岗 石 的 技 术 等 级 、 光 泽 度 、 外 观 等 质 量 要 求 应 符 合

国 家 现 行 行 业 标 准 《 天 然 大 理 石 建 筑 板 材 》 JC79 、 《 天 然 花 岗 石 建 筑 板 材 》

JC 205 的 规 定 。

6.3.3  板 材 有 裂 缝 、 掉 角 、 翘 曲 和 表 面 有 缺 陷 时 应 予 剔 除 ， 品 种 不 同 的 板

材 不 得 混 杂 使 用 ； 在 铺 设 前 ， 应 根 据 石 材 的 颜 色 、 花 纹 、 图 案 、 纹 理 等 按 设

计 要 求 ， 试 拼 编 号 。

6.3.4  铺 设 大 理 石 、 花 岗 石 面 层 前 ， 板 材 应 浸 湿 、 晾 干 ； 结 合 层 与 板 材 应

分 段 同 时 铺 设 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.3.5  大 理 石 、 花 岗 石 面 层 所 用 板 块 的 品 种 、 质 量 应 符 合 设 计 要 求 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 记 录 。

6.3.6  面 层 与 下 一 层 应 结 合 牢 固 ， 无 空 鼓 。

检 验 方 法 ： 用 小 锤 轻 击 检 查 。

注 ： 凡 单 块 板 块 边 角 有 局 部 空 鼓 ， 且 每 自 然 间 （ 标 准 间 ） 不 超 过 总 数 的	5％ 可 不

计 。

第 33	页

Ⅱ 一 般 项 目

6.3.7  大 理 石 、花 岗 石 面 层 的 表 面 应 洁 净 、平 整 、无 磨 痕 ，且 应 图 案 清 晰 、

色 泽 一 致 、 接 缝 均 匀 、 周 边 顺 直 、 镶 嵌 正 确 、 板 块 无 裂 纹 、 掉 角 、 缺 楞 等 缺

陷 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.3.8  踢 脚 线 表 面 应 洁 净 ， 高 度 一 致 、 结 合 牢 固 、 出 墙 厚 度 一 致 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 小 锤 轻 击 及 钢 尺 检 查 。

6.3.9  楼 梯 踏 步 和 台 阶 板 块 的 缝 隙 宽 度 应 一 致 、 齿 角 整 齐 ， 楼 层 梯 段 相 邻

踏 步 高 度 差 不 应 大 于	10mm， 防 滑 条 应 顺 直 、 牢 固 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 钢 尺 检 查 。

6.3.10   面 层 表 面 的 坡 度 应 符 合 设 计 要 求 ，不 倒 泛 水 、无 积 水 ；与 地 漏 、管

道 结 合 处 应 严 密 牢 固 ， 无 渗 漏 。

检 验 方 法 ： 观 察 、 泼 水 或 坡 度 尺 及 蓄 水 检 查 。

6.3.11   大 理 石 和 花 岗 石 面 层（ 或 碎 拼 大 理 石 、碎 拼 花 岗 石 ）的 允 许 偏 差 应

符 合 本 规 范 表	6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.4  预 制 板 块 面 层

6.4.1  预 制 板 块 面 层 采 用 水 泥 混 凝 土 板 块 、水 磨 石 板 块 应 在 结 合 层 上 铺 设 。

6.4.2  在 现 场 加 工 的 预 制 板 块 应 按 本 规 范 第	5 章 的 有 关 规 定 执 行 。

6.4.3  水 泥 混 凝 上 板 块 面 层 的 缝 隙 ， 应 采 用 水 泥 浆 （ 或 砂 浆 ） 填 缝 ； 彩 色

混 凝 土 板 块 和 水 磨 石 板 块 应 用 同 色 水 泥 浆 （ 或 砂 浆 ） 擦 缝 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.4.4  预 制 板 块 的 强 度 等 级 、 规 格 、 质 量 应 符 合 设 计 要 求 ； 水 磨 石 板 块 尚

应 符 合 国 家 现 行 行 业 标 准 《 建 筑 水 磨 石 制 品 》 JC 507 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 证 明 文 件 及 检 测 报 告 。

6.4.5  面 层 与 下 一 层 应 结 合 牢 固 、 无 空 鼓 。

检 验 方 法 ： 用 小 锤 轻 击 检 查 。

注 ： 凡 单 块 板 块 料 边 角 有 局 部 空 鼓 ， 且 每 自 然 间 （ 标 准 间 ） 不 超 过 总 数 的	5％ 可

不 计 。

Ⅱ 一 般 项 目

第 34	页

6.4.6  预 制 板 块 表 面 应 无 裂 缝 、 掉 角 、 翘 曲 等 明 显 缺 陷 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.4.7  预 制 板 块 面 层 应 平 整 洁 净 ， 图 案 清 晰 ， 色 泽 一 致 ， 接 缝 均 匀 ， 周 边

顺 直 ， 镶 嵌 正 确 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.4.8  面 层 邻 接 处 的 镶 边 用 料 尺 寸 应 符 合 设 计 要 求 ， 边 角 整 齐 、 光 滑 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 钢 尺 检 查 。

6.4.9  踢 脚 线 表 面 应 洁 净 、 高 度 一 致 、 结 合 牢 固 、 出 墙 厚 度 一 致 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 小 锤 轻 击 及 钢 尺 检 查 。

6.4.10   楼 梯 踏 步 和 台 阶 板 块 的 缝 隙 宽 度 一 致 、齿 角 整 齐 ，楼 层 梯 段 相 邻 踏

步 高 度 差 不 应 大 于	10mm， 防 滑 条 顺 直 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 钢 尺 检 查 。

6.4.11  水 泥 混 凝 土 板 块 和 水 磨 石 板 块 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 本 规 范 表

6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.5 料 石 面 层

6.5.1  料 石 面 层 采 用 天 然 条 石 和 块 石 应 在 结 合 层 上 铺 设 。

6.5.2  条 石 和 块 石 面 层 所 用 的 石 材 的 规 格 、 技 术 等 级 和 厚 度 应 符 合 设 计 要

求 。 条 石 的 质 量 应 均 匀 ， 形 状 为 矩 形 六 面 体 ， 厚 度 为	80 ～ 120mm ； 块 石 形 状

为 直 棱 柱 体 ， 顶 面 粗 琢 平 整 ， 底 面 面 积 不 宜 小 于 顶 面 面 积 的	60％ ， 厚 度 为

100 ～ 150mm。

6.5.3  不 导 电 的 料 石 面 层 的 石 料 应 采 用 辉 绿 岩 石 加 工 制 成 。 填 缝 材 料 亦 采

用 辉 绿 岩 石 加 工 的 砂 嵌 实 。 耐 高 温 的 料 石 面 层 的 石 料 ， 应 按 设 计 要 求 选 用 。

6.5.4  块 石 面 层 结 合 层 铺 设 厚 度 ：砂 垫 层 不 应 小 于	60mm；基 土 层 应 为 均 匀

密 实 的 基 土 或 夯 实 的 基 土 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.5.5  面 层 材 质 应 符 合 设 计 要 求 ；条 石 的 强 度 等 级 应 大 于	Mu60，块 石 的 强

度 等 级 应 大 于	Mu30. 检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 证 明 文 件 及 检 测 报

告 。

6.5.6  面 层 与 下 一 层 应 结 合 牢 固 、 无 松 动 。

第 35	页

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 用 锤 击 检 查 。

Ⅱ 一 般 项 目

6.5.7  条 石 面 层 应 组 砌 合 理 ，无 十 字 缝 ，铺 砌 方 向 和 坡 度 应 符 合 设 计 要 求 ；

块 石 面 层 石 料 缝 隙 应 相 互 错 开 ， 通 缝 不 超 过 两 块 石 料 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 用 坡 度 尺 检 查 。

6.5.8  条 石 面 层 和 块 石 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 本 规 范 表	6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.6 塑 料 板 面 层

6.6.1  塑 料 板 面 层 应 采 用 塑 料 板 块 材 、 塑 料 板 焊 接 、 塑 料 卷 材 以 胶 粘 剂 在

水 泥 类 基 层 上 铺 设 。

6.6.2  水 泥 类 基 层 表 面 应 平 整 、 坚 硬 、 干 燥 、 密 实 、 洁 净 、 无 油 脂 及 其 他

杂 质 ， 不 得 有 麻 面 、 起 砂 、 裂 缝 等 缺 陷 。

6.6.3  胶 粘 剂 选 用 应 符 合 现 行 国 家 标 准 《 民 用 建 筑 工 程 室 内 环 境 污 染 控 制

规 范 》GB 50325 的 规 定 。其 产 品 应 按 基 层 材 料 和 面 层 材 料 使 用 的 相 容 性 要 求 ，

通 过 试 验 确 定 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.6.4  塑 料 板 面 层 所 用 的 塑 料 板 块 和 卷 材 的 品 种 、 规 格 、 颜 色 、 等 级 应 符

合 设 计 要 求 和 现 行 国 家 标 准 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 证 明 文 件 及 检 测 报 告 。

6.6.5  面 层 与 下 一 层 的 粘 结 应 牢 固 ， 不 翘 边 、 不 脱 胶 、 无 溢 胶 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 用 敲 击 及 钢 尺 检 查 。

注 ：卷 材 局 部 脱 胶 处 面 积 不 应 大 于	20cm 2 ，且 相 隔 间 距 不 小 于	50cm 可 不 计 ；凡 单

块 板 块 料 边 角 局 部 脱 胶 处 且 每 自 然 间 （ 标 准 间 ） 不 超 过 总 数 的	5％ 者 可 不 计 。

Ⅱ 一 般 项 目

6.6.6  塑 料 板 面 层 应 表 面 洁 净 ， 图 案 清 晰 ， 色 泽 一 致 ， 接 缝 严 密 、 美 观 ，

拼 缝 处 的 图 案 、 花 纹 吻 合 ， 无 胶 痕 ； 与 墙 边 交 接 严 密 ， 阴 阳 角 收 边 方 正 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.6.7  板 块 的 焊 接 ， 焊 缝 应 平 整 、 光 洁 ， 无 焦 化 变 色 、 斑 点 、 焊 瘤 和 起 鳞

等 缺 陷 ，其 凹 凸 允 许 偏 差 为 ± 0.6mm.焊 缝 的 抗 拉 强 度 不 得 小 于 塑 料 板 强 度 的

75％ 。

第 36	页

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 检 测 报 告 。

6.6.8  镶 边 用 料 应 尺 寸 准 确 、 边 角 整 齐 、 拼 缝 严 密 、 接 缝 顺 直 。

检 验 方 法 ： 用 钢 尺 和 观 察 检 查 。

6.6.9  塑 料 板 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 本 规 范 表	6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.7 活 动 地 板 面 层

6.7.1  活 动 地 板 面 层 用 于 防 尘 和 防 静 电 要 求 的 专 业 用 房 的 建 筑 地 面 工 程 ，

采 用 特 制 的 平 压 刨 花 板 为 基 材 ，表 面 饰 以 装 饰 板 和 底 层 用 镀 锌 板 经 粘 结 胶 合

组 成 的 活 动 地 板 块 ，配 以 横 梁 、橡 胶 垫 条 和 可 供 调 节 高 度 的 金 属 支 架 组 装 成

架 空 板 铺 设 在 水 泥 类 面 层 （ 或 基 层 ） 上 。

6.7.2  活 动 地 板 所 有 的 支 座 柱 和 横 梁 应 构 成 框 架 一 体 ，并 与 基 层 连 接 牢 固 ；

支 架 抄 平 后 高 度 应 符 合 设 计 要 求 。

6.7.3  活 动 地 板 面 层 包 括 标 准 地 板 、 异 形 地 板 和 地 板 附 件 （ 即 支 架 和 横 梁

组 件 ）。采 用 的 活 动 地 板 块 应 平 整 、坚 实 ，面 层 承 载 力 不 得 小 于	7.5MPa，其

系 统 电 阻 ： A	级 板 为	1.0× l05～ 1.0× l08Ω ； B	级 板 为	1.0× 105～ 1.0× 101 0

Ω 。

6.7.4  活 动 地 板 面 层 的 金 属 支 架 应 支 承 在 现 浇 水 泥 混 凝 土 基 层 （ 或 面 层 ）

上 ， 基 层 表 面 应 平 整 、 光 洁 、 不 起 灰 。

6.7.5  活 动 板 块 与 横 梁 接 触 搁 置 处 应 达 到 四 角 平 整 、 严 密 。

6.7.6  当 活 动 地 板 不 符 合 模 数 时 ， 其 不 足 部 分 在 现 场 根 据 实 际 尺 寸 将 板 块

切 割 后 镶 补 ，并 配 装 相 应 的 可 调 支 撑 和 横 梁 。切 割 边 不 经 处 理 不 得 镶 补 安 装 ，

并 不 得 有 局 部 膨 胀 变 形 情 况 。

6.7.7  活 动 地 板 在 门 口 处 或 预 留 洞 口 处 应 符 合 设 置 构 造 要 求 ， 四 周 侧 边 应

用 耐 磨 硬 质 板 材 封 闭 或 用 镀 锌 钢 板 包 裹 ， 胶 条 封 边 应 符 合 耐 磨 要 求 。

Ⅰ 主 控 项 目

6.7.8  面 层 材 质 必 须 符 合 设 计 要 求 ，且 应 具 有 耐 磨 、防 潮 、阻 燃 、耐 污 染 、

耐 老 化 和 导 静 电 等 特 点 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 证 明 文 件 及 检 测 报 告 。

6.7.9  活 动 地 板 面 层 应 无 裂 纹 、掉 角 和 缺 楞 等 缺 陷 。行 走 无 声 响 、无 摆 动 。

检 验 方 法 ： 观 察 和 脚 踩 检 查 。

第 37	页

Ⅱ 一 般 项 目

6.7.10   活 动 地 板 面 层 应 排 列 整 齐 、表 面 洁 净 、色 泽 一 致 、接 缝 均 匀 、周 边

顺 直 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.7.11   活 动 地 板 面 层 的 允 许 偏 差 应 符 合 本 规 范 表	6.1.8 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 应 按 本 规 范 表	6.1.8 中 的 检 验 方 法 检 验 。

6.8 地 毯 面 层

6.8.1  地 毯 面 层 采 用 方 块 、 卷 材 地 毯 在 水 泥 类 面 层 （ 或 基 层 ） 上 铺 设 。

6.8.2  水 泥 类 面 层 （ 或 基 层 ） 表 面 应 坚 硬 、 平 整 、 光 洁 、 干 燥 ， 无 凹 坑 、

麻 面 、 裂 缝 ， 并 应 清 除 油 污 、 钉 头 和 其 他 突 出 物 。

6.8.3  海 绵 衬 垫 应 满 铺 平 整 ， 地 毯 拼 缝 处 不 露 底 衬 。

6.8.4  固 定 式 地 毯 铺 设 应 符 合 下 列 规 定 ：

1	固 定 地 毯 用 的 金 属 卡 条 （ 倒 刺 板 ） 、 金 属 压 条 、 专 用 双 面 胶 带 等 必 须

符 合 设 计 要 求 ；

2	铺 设 的 地 毯 张 拉 应 适 宜 ， 四 周 卡 条 固 定 牢 ； 门 口 处 应 用 金 属 压 条 等 固

定 ；

3 地 毯 周 边 应 塞 入 卡 条 和 踢 脚 线 之 间 的 缝 中 ；

4 粘 贴 地 毯 应 用 胶 粘 剂 与 基 层 粘 贴 牢 固 。

6.8.5  活 动 式 地 毯 铺 设 应 符 合 下 列 规 定 ：

1 地 毯 拼 成 整 块 后 直 接 铺 在 洁 净 的 地 上 ， 地 毯 周 边 应 塞 入 踢 脚 线 下 ；

2 与 不 同 类 型 的 建 筑 地 面 连 接 处 ， 应 按 设 计 要 求 收 口 ；

3 小 方 块 地 毯 铺 设 ， 块 与 块 之 间 应 挤 紧 服 贴 。

6.8.6  楼 梯 地 毯 铺 设 ， 每 梯 段 顶 级 地 毯 应 用 压 条 固 定 于 平 台 上 ， 每 级 阴 角

处 应 用 卡 条 固 定 牢 。

Ⅰ	主 控 项 目

6.8.7  地 毯 的 品 种 、 规 格 、 颜 色 、 花 色 、 胶 料 和 辅 料 及 其 材 质 必 须 符 合 设

计 要 求 和 国 家 现 行 地 毯 产 品 标 准 的 规 定 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 和 检 查 材 质 合 格 记 录 。

6.8.8  地 毯 表 面 应 平 服 、 拼 缝 处 粘 贴 牢 固 、 严 密 平 整 、 图 案 吻 合 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

第 38	页

Ⅱ 一 般 项 目

6.8.9  地 毯 表 面 不 应 起 鼓 、 起 皱 、 翘 边 、 卷 边 、 显 拼 缝 、 露 线 和 无 毛 边 ，

绒 面 毛 顺 光 一 致 ， 毯 面 干 净 ， 无 污 染 和 损 伤 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

6.8.10   地 毯 同 其 他 面 层 连 接 处 、 收 口 处 和 墙 边 、 柱 子 周 围 应 顺 直 、 压 紧 。

检 验 方 法 ： 观 察 检 查 。

第 39	页

7	木 、 竹 面 层 铺 设

7.1	一 般 规 定

7.1.1  本 章 适 用 于 实 木 地 板 面 层 、 实 木 复 合 地 板 面 层 、 中 密 度 （ 强 化 ） 复

合 地 板 面 层 、 竹 地 板 面 层 等 （ 包 括 免 刨 免 漆 类 ） 分 项 工 程 的 施 工 质 量 检 验 。

7.1.2  木 、 竹 地 板 面 层 下 的 木 搁 栅 、 垫 木 、 毛 地 板 等 采 用 木 材 的 树 种 、 选

材 标 准 和 铺 设 时 木 材 含 水 率 以 及 防 腐 、防 蛀 处 理 等 ，均 应 符 合 现 行 国 家 标 准

《 木 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》 GB 50206 的 有 关 规 定 。所 选 用 的 材 料 ，进

场 时 应 对 其 断 面 尺 寸 、含 水 率 等 主 要 技 术 指 标 进 行 抽 检 ，抽 检 数 量 应 符 合 产

品 标 准 的 规 定 。

7.1.3  与 厕 浴 间 、厨 房 等 潮 湿 场 所 相 邻 木 、竹 面 层 连 接 处 应 做 防 水（ 防 潮 ）

处 理 。

7.1.4  木 、竹 面 层 铺 设 在 水 泥 类 基 层 上 ，其 基 层 表 面 应 坚 硬 、平 整 、洁 净 、

干 燥 、 不 起 砂 。

7.1.5  建 筑 地 面 工 程 的 木 、 竹 面 层 搁 栅 下 架 空 结 构 层 （ 或 构 造 层 ） 的 质 量

检 验 ， 应 符 合 相 应 国 家 现 行 标 准 的 规 定 。

7.1.6  木 、 竹 面 层 的 通 风 构 造 层 包 括 室 内 通 风 沟 、 室 外 通 风 窗 等 ， 均 应 符

合 设 计 要 求 。

7.1.7   木 、 竹 面 层 的 允 许 偏 差 ， 应 符 合 表	7.1.7 的 规 定 。

表	7.1.7  	木 、 竹 面 层 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法 （ mm）

允许偏差

项

次

项	目

实木地板面层

松木	硬木	拼花

地板	地板	地板

实木复合地板、中密

度（强化）复合地板

面层竹地板面层

检验方法

1	板面缝隙宽度	3.0	2.0	2.0

2.0

用钢尺检查

2

3

表面平整度

踢 脚 线 上 口 平

齐

3.0	2.0	2.0

3.0	3.0	3.0

2.0

3.0

用 2m 靠尺和楔形塞尺检查

拉 5m 通线，不足 5m 拉通线和

用钢尺检查

4	板面拼缝平直	3.0	3.0	3.0

5	相邻板材高差	0.5	0.5	0.5

踢肢线与面层

6

的接缝

0.1

3.0

0.5

第 40	页

用钢尺和楔形塞尺检查

楔形塞尺检查

7.2 实 木 地 板 面 层

7.2.1  实木地板面层采用条材和块材实木地板或采用拼花实木地板，以空铺或实铺

方式在基层上铺设。

7.2.2  实木地板面层可采用双层面层和单层面层铺设，其厚度应符合设计要求。实

木地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品，其产品类别、型号、

适用树种、检验规则以及技术条件等均应符合 现行国家标准《实木地板块》 GB/T

15036.1～6 的规定。

7.2.3  铺设实木地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设

计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙之间

应留出 30mm 的缝隙，表面应平直。

7.2.4  毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于	3mm，与墙之间应留

8～12mm 空隙，表面应刨平。

7.2.5  实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留 8～12mm 缝隙。

7.2.6  采用实木制作的踢脚线，背面应抽槽并做防腐处理。

Ⅰ主控项目

7.2.7  实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。木搁

栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

7.2.8  木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩检查。

7.2.9  面层铺设应牢固；粘结无空鼓。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

Ⅱ一般项目

7.2.10  实木地板面层应刨平、磨光，无明显刨痕和毛刺等现象；图案清晰、颜色

均匀一致。

检验方法：观察、手摸和脚踩检查。

7.2.11  面层缝隙应严密；接头位置应错开、表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.2.12  拼花地板接缝应对齐，粘、钉严密；缝隙宽度均匀一致；表面洁净，胶粘

无溢胶。

第 41	页

检验方法：观察检查。

7.2.13  踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.2.14  实木地板面层的允许偏差应符合本规范表 7.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 7.1.7 中的检验方法检验。

7.3	实 木 复 合 地 板 面 层

7.3.1  实木复合地板面层采用条材和块材实木复合地板或采用拼花实木复合地板，

以空铺或实铺方式在基层上铺设。

7.3.2  实木复合地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品，其技术

等级及质量要求均应符合国家现行标准的规定。

7.3.3  铺设实木复合地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符

合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙

之间应留出 30mm 缝隙，表面应平直。

7.3.4  毛地板铺设时，按本规范第 7.2.4 条规定执行。

7.3.5  实木复合地板面层可采用整贴和点贴法施工。粘贴材料应采用具有耐老化、

防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用。

7.3.6  实木复合地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。

7.3.7  实木复合地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于 300mm 距离；与

墙之间应留不小于 10mm 空隙。

7.3.8  大面积铺设实木复合地板面层时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要

求。

Ⅰ主控项目

7.3.9  实木复合地板面层所采用的条材和块材，其技术等级及质量要求应符合设计

要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

7.3.10  木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩检查。

7.3.11  面层铺设应牢固；粘贴无空鼓。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

Ⅱ一般项目

第 42	页

7.3.12  实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色一致，板

面无翘曲。

检验方法：观察、用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

7.3.13  面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.3.14  踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.3.15  实木复合地板面层的允许偏差应符合本规范表 7.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 7.1.7 中的检验方法检验。

7.4 中 密 度 （ 强 化 ） 复 合 地 板 面 层

7.4.1  中密度（强化）复合地板面层的材料以及面层下的板或衬垫等材质应符合设

计要求，并采用具有商品检验合格证的产品，其技术等级及质量要求均应符合国家

现行标准的规定。

7.4.2  中密度（强化）复合地板面层铺设时，相邻条板端头应错开不小于 300mm 距

离；衬垫层及面层与墙之间应留不小于 10mm 空隙。

Ⅰ主控项目

7.4.3  中密度（强化）复合地板面层所采用的材料，其技术等级及质量要求应符合

设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等应做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

7.4.4  木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩检查。

7.4.5  面层铺设应牢固。

检验方法：观察、脚踩检查。

Ⅱ一般项目

7.4.6  中密度（强化）复合地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色

一致，板面无翘曲。

检验方法：观察、用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

7.4.7  面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.4.8  踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致。

第 43	页

检验方法：观察和钢尺检查。

7.4.9  中密度（强化）复合木地板面层的允许偏差应符合本规范表 7.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 7.1.7 中的检验方法检验。

7.5   竹 地 板 面 层

7.5.1  竹地板面层的铺设应按本规范第 7.2 节的规定执行。

7.5.2  竹子具有纤维硬、密度大、水分少、不易变形等优点。竹地板应经严格选材、

硫化、防腐、防蛀处理，并采用具有商品检验合格证的产品，其技术等级及质量要

求均应符合国家现行行业标准《竹地板》LY／T 1573 的规定。

Ⅰ主控项目

7.5.3  竹地板面层所采用的材料，其技术等级和质量要求应符合设计要求。木搁栅、

毛地板和垫木等应做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

7.5.4  木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩检查。

7.5.5  面层铺设应牢固；粘贴无空鼓。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

Ⅱ一般项目

7.5.6  竹地板面层品种与规格应符合设计要求，板面无翘曲。

检验方法：观察、用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

7.5.7  面层缝隙应均匀、接头位置错开，表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.5.8  踢脚线表面应光滑，接缝均匀，高度一致。

检验方法：观察和用钢尺检查。

7.5.9  竹地板面层的允许偏差应符合本规范表 7.1.7 的规定。

检验方法：应按本规范表 7.1.7 中的检验方法检验。

第 44	页

8	分 部 （ 子 分 部 ） 工 程 验 收

8.0.1  建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 中 各 类 面 层 子 分 部 工 程 的 面 层 辅 设 与 其 相 应

的 基 层 铺 设 的 分 项 工 程 施 工 质 量 检 验 应 全 部 合 格 。

8.0.2   建 筑 地 面 工 程 子 分 部 工 程 质 量 验 收 应 检 查 下 列 工 程 质 量 文 件 和 记

录 ；

1 建 筑 地 面 工 程 设 计 图 纸 和 变 更 文 件 等 ；

2	原 材 料 的 出 厂 检 验 报 告 和 质 量 合 格 保 证 文 件 、 材 料 进 场 检 （ 试 ） 验 报

告 （ 含 抽 样 报 告 ） ；

3 各 层 的 强 度 等 级 、 密 实 度 等 试 验 报 告 和 测 定 记 录 ；

4 各 类 建 筑 地 面 工 程 施 工 质 量 控 制 文 件 ；

5 各 构 造 层 的 隐 蔽 验 收 及 其 他 有 关 验 收 文 件 。

8.0.3  建 筑 地 面 工 程 子 分 部 工 程 质 量 验 收 应 检 查 下 列 安 全 和 功 能 项 目 ：

1	有 防 水 要 求 的 建 筑 地 面 子 分 部 工 程 的 分 项 工 程 施 工 质 量 的 蓄 水 检 验 记

录 ， 并 抽 查 复 验 认 定 ；

2	建 筑 地 面 板 块 面 层 铺 设 子 分 部 工 程 和 木 、 竹 面 层 铺 设 子 分 部 工 程 采 用

的 天 然 石 材 、 胶 粘 剂 、 沥 青 胶 结 料 和 涂 料 等 材 料 证 明 资 料 。

8.0.4  建 筑 地 面 工 程 子 分 部 工 程 观 感 质 量 综 合 评 价 应 检 查 下 列 项 目 ：

1 变 形 缝 的 位 置 和 宽 度 以 及 填 缝 质 量 应 符 合 规 定 ；

2 室 内 建 筑 地 面 工 程 按 各 子 分 部 工 程 经 抽 查 分 别 作 出 评 价 ；

3 楼 梯 、 踏 步 等 工 程 项 目 经 抽 查 分 别 作 出 评 价 。

第 45	页

附 录	A	不 发 生 火 花 （ 防 爆 的 ） 建 筑 地 面 材 料

及 其 制 品 不 发 火 性 的 试 验 方 法

A.1	不 发 火 性 的 定 义

A.1.1  当 所 有 材 料 与 金 属 或 石 块 等 坚 硬 物 体 发 生 摩 擦 、 冲 击 或 冲 擦 等 机 械

作 用 时 ， 不 发 生 火 花 （ 或 火 星 ） ， 致 使 易 燃 物 引 起 发 火 或 爆 炸 的 危 险 ， 即 为

具 有 不 发 火 性 。

A.2	试 验 方 法

A.2.1  试 验 前 的 准 备 。 材 料 不 发 火 的 鉴 定 ， 可 采 用 砂 轮 来 进 行 。 试 验 的 房

间 应 完 全 黑 暗 ， 以 便 在 试 验 时 易 于 看 见 火 花 。

试 验 用 的 砂 轮 直 径 为	150mm ，试 验 时 其 转 速 应 为	600～ 1000r/min ，并 在

暗 室 内 检 查 其 分 离 火 花 的 能 力 。检 查 砂 轮 是 否 合 格 ，可 在 砂 轮 旋 转 时 用 工 具

钢 、石 英 岩 或 含 有 石 英 岩 的 混 凝 土 等 能 发 生 火 花 的 试 件 进 行 摩 擦 ，摩 擦 时 应

加	10～ 20N 的 压 力 ， 如 果 发 生 清 晰 的 火 花 ， 则 该 砂 轮 即 认 为 合 格 。

A.2.2  粗 骨 料 的 试 验 。从 不 少 于	50	个 试 件 中 选 出 做 不 发 生 火 花 试 验 的 试 件

10 个 。被 选 出 的 试 件 ，应 是 不 同 表 面 、不 同 颜 色 、不 同 结 晶 体 、不 同 硬 度 的 。

每 个 试 件 重	50～ 250g，准 确 度 应 达 到	1g. 试 验 时 也 应 在 完 全 黑 暗 的 房 间 内 进

行 。每 个 试 件 在 砂 轮 上 摩 擦 时 ，应 加 以	10～ 20N 的 压 力 ，将 试 件 任 意 部 分 接

触 砂 轮 后 ， 仔 细 观 察 试 件 与 砂 轮 摩 擦 的 地 方 ， 有 无 火 花 发 生 。

必 须 在 每 个 试 件 上 磨 掉 不 少 于	20g 后 ， 才 能 结 束 试 验 。

在 试 验 中 如 没 有 发 现 任 何 瞬 时 的 火 花 ， 该 材 料 即 为 合 格 。

A.2.3  粉 状 骨 料 的 试 验 。 粉 状 骨 料 除 着 重 试 验 其 制 造 的 原 料 外 ， 并 应 将 这

些 细 粒 材 料 用 胶 结 料（ 水 泥 或 沥 青 ）制 成 块 状 材 料 来 进 行 试 验 ，以 便 于 以 后

发 现 制 品 不 符 合 不 发 火 的 要 求 时 ，能 检 查 原 因 ，同 时 ，也 可 以 减 少 制 品 不 符

合 要 求 的 可 能 性 。

A.2.4  不 发 火 水 泥 砂 浆 、 水 磨 石 和 水 泥 混 凝 土 的 试 验 。 主 要 试 验 方 法 同 本

节 。

第 46	页

本 规 范 用 词 说 明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严

禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采

用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应符合……要求或规定”

或“应按……执行”。

第 47	页

# Text boxes

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@

@

筑

龙

网

w

w

w

.s

in

o

a

e

c

.c

o

m

《

建筑地面工程施工质量验收规范》

资

料编号：

GB

50

209

-200

2

@